ROZBUDOWA REMIZY

Długie, dz. nr 177/2, 177/3, 177/4, gmina Chociwel

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ŚCIANY I SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

INWESTOR:

GMINA CHOCIWEL

UL. ARMII KRAJOWEJ 52

73-120 CHOCIWEL

Opracował:  Dawid Żmudziejewski

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.0.9. ŚCIANY I SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT  GIPSOWO – KARTONOWYCH

Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

  - Określenia podstawowe

- Materiały

  - Materiały podstawowe

  - Pozostałe materiały

3.Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

  - Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

  - Transport i składowanie bloczków

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

  - Ściany z płyt gipsowo-kartonowych

- Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

  - Czas przeprowadzania obmiaru

- Odbiór robót

  - Rodzaje odbiorów robót

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

  - Odbiór częściowy

  - Odbiór ostateczny robót

  - Odbiór pogwarancyjny

- Podstawa płatności

  - Ustalenia ogólne

- Przepisy związane

  - Polskie Normy

  - Pozostałe dokumenty

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA REMIZY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Długie, dz. nr 177/2, 177/3, 177/4, gmina Chociwel” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Wykonanie ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych - „„ROZBUDOWA REMIZY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Długie, dz. nr 177/2, 177/3, 177/4, gmina Chociwel”.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres SST obejmuje realizację robót niezbędnych do wykonania:

- Ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowymi na stelażu,

- Sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach stalowych

## 1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

### 1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

## 1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

|  |  | 4542.00007 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45421.0004 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  |  | 45421.1414 | Instalowanie ścianek działowych |
|  |  |  | 45421.1469 | Instalowanie sufitów podwieszanych |
|  |  |  | 45421.1603 | Instalowanie wyrobów metalowych |

1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

# 2. MATERIAŁY

2.1. Materiały podstawowe  kształtowniki stalowe profilowane typu U i C  wkręty do płyt gipsowych  płyty gipsowo – kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm

płyty z wełny mineralnej gr. 8,00 cm

filc zbituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm

## 2.2. Pozostałe materiały

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

## 3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  samochód dostawczy do 0,9 t  środek transportowy

wyciąg

żuraw okienny przenośny

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

# 4.TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Ścianki działowe oraz sufity podwieszane, z płyt gipsowo-kartonowych Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych - jest to najprostsza wersja sufitu na stelażu stalowym;

- dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni - bardziej obniża pomieszczenie niż sufit na stelażu jednopoziomowym;

- jednopoziomowy krzyżowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia.

### 5.2.1. Wykonanie

- Należy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili.

- Należy wykonać montaż profili przyściennych. Najpierw na ścianach zaznaczyć linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu. Aby były idealnie wypoziomowane, należy użyć długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocować profile UD.

- Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczyć punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach wiercić otwory i umieścić w nich stalowe kołki rozporowe. 4. Zamocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, należy zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w profile CD.

- Zamontować profile. Końce profili podłużnych CD należy umieścić w profilach UD i połączyć obie części wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt należy wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków.

- Zamocowanie płyt. Należy przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieścić należy maksymalnie w odstępach co 15 cm.

- Wykończenie. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia należy nakleić taśmę spoinową i wypełnić warstwą masy szpachlowej. Następnie należy nanieść masę finiszową. Wygładzić ją, a po całkowitym wyschnięciu wyszlifować specjalną pacą z siatką ścierną. Należy szpachlować i szlifować również łebki wkrętów.

| Na każdej ścianie wyznaczamy poziom zamocowania sufitu. Rysujemy poziome linie przy użyciu poziomnicy. Wzdłuż linii montujemy profile UD. |  | Po zamocowaniu profili UD na obwodzie pomieszczenia umieszczamy wieszaki i montujemy profile podłużne CD. |  | Prostopadle do już zamocowanych profili CD przytwierdzamy (na zatrzask) profile poprzeczne. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Po zmontowaniu siatki rusztu mocujemy do profili płyty gipsowo-kartonowe. Później wykańczamy spoiny. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych

### 5.3.1. Informacje ogólne

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się na szkielecie nośnym wykonanym z cienkościennych kształtowników stalowych lub z drewna (np. słupki drewniane 6x6 cm). Można je także przytwierdzać do ścian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje się najczęściej blachy stalowe nominalnej grubości powyżej 0,6 mm z tolerancją wymiarów ±0,04 mm. Norma DIN 18182 określa również kształty, wymiary i przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe kształty: UW (wand - ściana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego należy używać drewna pierwszej (w ostateczności drugiej) klasy.

Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wrażliwość na wilgoć.

Konstrukcję ścian może tworzyć:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwójny,

- szkielet podwójny przedzielony taśmą uszczelniającą (akustyczną),

- szkielet podwójny usztywniony przewiązkami z płyt g-k (ściany instalacyjne),  - 	szkielet podwójny rozsunięty (okładziny w tych ścianach nie współpracują).

Ściany 	mogą 	być 	pokryte 	jedną, 	dwiema 	lub 	trzema 	warstwami 	płyt.

Poza funkcją użytkową (podział przestrzeni na mniejsze wnętrza) ściany działowe muszą spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie MGPiB z późniejszymi zmianami MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagania izolacyjności akustycznej według normy PN-B-02151-3:1999).

### 5.3.2. Odporność ogniowa

Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane co najmniej jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:

dla budynków klasy C - F 0,25,  dla budynków klasy B - F 0,5,  dla budynków klasy A - F 1.

Klasę odporności ogniowej (F) elementów budynków ustala się według PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową).

| Maksymalna wysokość ściany [m] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rodzaj konstrukcji ściany | obszar montażu 1 - CW50 | obszar montażu 1 - CW75 | obszar montażu 1 - CW100 | obszar montażu 2 - CW50 | obszar montażu 2 - CW75 | obszar montażu 2 - CW100 |
| pojedyncza metalowa konstrukcja nośna, pokrycie jednowarstwowe | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 2.75 | 3.75 | 4.25 |
| pojedyncza metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 3.50 | 5.00 | 5.75 |
| podwójna metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 6.00 |
| instalacyjna, podwójna metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

### 5.3.3. Montaż ścian

Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, używając profili UW. Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile skracamy do wymaganej długości nożycami do blachy. W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW. Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkrętarka udarowa. Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm.

W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi należy stosować taśmy uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili UW, które następnie układa się ściśle przy podłodze i suficie.

Konstrukcję ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując profile CW.  Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz profilu podłogowego i sufitowego otwartą stroną w kierunku stawianej ścianki w rozstawie osiowym

maksimum 600 mm i dokładnie pionuje. Profil mocujemy do  ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych ale Połączenie ściany działowej z odległość między punktami zamocowania nie powinna być jastrychem pływającym na większa niż 1000 mm. Powinny one wchodzić w górny profil stropie pełnym. Rozdzielenie UW na głębokość 20 mm. Pamiętamy o oklejeniu profilu jastrychu i warstwy izolacji samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony ściany). przenoszenie dźwięków przez ogranicza wzdłużne podłogę.

## Wzmocnienia poziome

Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem.

Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu. Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których zamierzamy zawiesić cięższe przedmioty.

## Wypełnienie wełną mineralną

Do układania wypełnienia z wełny mineralnej można przystąpić po przykręceniu wszystkich płyt z jednej strony metalowych profili.

Grubość 	wełny 	mineralnej 	musi 	odpowiadać 	szerokości 	użytych 	profili.

- Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypełniamy wełną.

- Nie należy pozastawiać pustych przestrzeni, w szczególności przy suficie i narożnikach.

Gdy zależy nam na wyciszeniu dźwięków,  zaleca się stawienie ścianek o większej grubości, np. 100 lub 125 mm. Dodatkową izolację akustyczną można także uzyskać przykręcając dwie warstwy płyt gipsowo - kartonowych.

## Przewody elektryczne

Po ułożeniu wełny mineralnej przeprowadza się przewody doprowadzające elektryczność, telefon lub TV.

- W pionowych profilach należy odgiąć nacięte fragmenty blachy  i przeciągnąć przez nie przewody. Przewody powinno się okleić taśmą izolacyjną, aby uchronić je przed przecięciem ostrą krawędzią blachy.

- Elektryczność prowadzi się tzw. przewodami płaszczowymi, które nie wymagają dodatkowych osłon.

## Puszki elektryczne

Płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, przykręca się dopiero po zamocowaniu puszek montażowych.

- Otwory najlepiej wykonać otwornicą (przystawką do wiertarek), dobierając średnicę piły do wielkości puszki.

- Gniazdka i przełączniki instaluje się w puszkach specjalnie przeznaczonych do montażu w płytach gipsowo - kartonowych.

- W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tyłu masą szpachlową.

- Przed zamocowaniem płyty przewody przewleka się przez puszki.

Profile CW mogą być rozmieszczone gęściej (co 200, 400 mm), jeżeli wymaga tego konstrukcja (wysokość ściany, rodzaj okładziny, np. płytki ceramiczne). Drzwi w ścianie działowej montuje się na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, że jej maksymalna wysokość wynosi 260 cm, maksymalna szerokość skrzydła drzwi 88,5 cm, a ciężar skrzydła

drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jeżeli jeden z tych

Połączenie ściany działowej z

warunków nie jest spełniony, to wówczas jako słupki jastrychem pływającym na konstrukcyjne do montażu ościeżnicy należy zastosować stropie pełnym. Szczelina profile usztywniające UA. Łączy się je ze stropami podłogi i dylatacyjna w jastrychu

sufitu za pomocą kątowników drzwiowych. Dolny profil UW poprawia izolacyjność

w bezpośrednim 	akustyczną połączenia,

ogranicza wzdłużne

sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami 	przenoszenie dźwięków przez   ędzy ościeżnicami powinien być wycięty. podłogę. rozporowymi, a mi

Jako nadproże stosuje się profil UW. Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna być przykręcana co 75 cm. Należy także pamiętać o wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Do mocowania ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu pierwszej strony

ściany i ułożeniu instalacji elektrycznej lub sanitarnej między

profilami trzeba umieścić wełnę bazaltową lub szklaną i

zabezpieczyć ją przed osunięciem.  	Opłytowanie zredukowane w

strefie cokołu. Aby poprawić

izolacyjność akustyczną tego

fragmentu ściany, wewnątrz

szkieletu należy ułożyć paski płyt  	g-k.

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm, aby wzajemne przesunięcie spoin płyt z obu stron było równe odległości między profilami CW. Niedopuszczalne jest krzyżowanie się styków. Połączenia między płytami nad otworem drzwiowym muszą być odsunięte od krawędzi drzwi na minimum 15 cm. Profile przyłączeniowe UW i CW mocuje się po obwodzie konstrukcji 	za 	pomocą 	standardowych 	elementów mocujących (np. kołkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkręty muszą mieć ostry, twardy czubek. Łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją. Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych mają specjalnie ukształtowany łeb, który podczas wkręcania nie przecina kartonu.

Połączenie ściany działowej z

podłogą na drewnianym

stropie belkowym. Połączenie

z suchym jastrychem

pływającym.

Jest to bardzo ważne dla prawidłowego wykonania poszycia  ściany. Wkręty powinny mieć odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. Wkręty do mocowania płyt do metalu są dostępne w dwóch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montażu, TB - grube (czubek z borem). Długość wkrętu musi być o 10 mm większa od grubości przykręcanych płyt. W szkielecie drewnianym, ze względu na wymagane minimalne zagłębienie w drewnie, wkręt musi być dłuższy o 20 mm.

Połączenie przesuwne ściany

ze stropem pełnym.

## Szpachlowanie spoin

- Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlować jak opisano niżej – zwykłą masa szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej.

- Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlowć wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez użycia taśmy zbrojącej.

Masę szpachlową przygotować wg instrukcji na opakowaniu w ilości, która zostanie wykorzystana w ciągu 1-2 godzin.

- Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpocząć od nakładania masy metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w szczelinę.

## Wyrównanie

Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać.

- Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzić i wygładzić ją wzdłuż całej spoiny.

- Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu płyty.

- Należy pamiętać o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.

## Naklejanie taśmy zbrojącej

- Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny nakleić siatkową taśmę zbrojącą. • Naklejoną taśmę powlec cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej.

- Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach.

- Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom.

## Wygładzanie spoin

Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw. gładzi

szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają.  • Na szeroką metalową pacę nabierać przygotowaną masę i jednym pociągnięciem rozprowadzić wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po wyschnięciu, drobne nierówności można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-kartonowe należy zaimpregnować specjalnym środkiem.

5.3.4. Połączenia obwodowe ścian

## Połączenia ścian działowych z podłogami na stropach pełnych i belkowych drewnianych

Ze względu na izolacyjność akustyczną najkorzystniej jest połączyć ścianę z podłożem, gdy jastrych jest wykonany po zakończeniu montażu ściany. Dzięki temu zostają przecięte boczne drogi przenoszenia dźwięków. Jeżeli osadza się ścianę 	na 	jastrychu 	pływającym, 	dla 	zachowania dźwiękoszczelności, należy w trakcie wykonywania jastrychu

zrobić w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiegać w  osi ściany, ale obok niej, aby dolny profil można było Połączenie ściany ze stropem poprawnie zamocować do jastrychu. Izolacyjność akustyczną drewnianym. Przerwanie

i właściwości przeciwogniowe ściany działowej pogarsza opłytowania stropu,

redukcja opłytowania w strefie cokołu np. na wyłożenie zastosowanie desek wypełniających w pustce oraz wykładziny 	podłogowej 	lub 	ułożenie 	listew wełny mineralnej.

przypodłogowych. Jeżeli konieczna jest redukcja opłytowania, to ubytek izolacyjności akustycznej można zrekompensować, montując wewnątrz ściany działowej paski płyty g-k. Na drewnianych stropach belkowych (często dla zmniejszenia ich ciężaru) stosuje się pływające, suche jastrychy. Usytuowanie ściany bezpośrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacyjność akustyczną ściany. Jeżeli jest to możliwe, należy dążyć do rozdzielenia całego stropu belkowego. Ze względów przeciwpożarowych korzystne jest sytuowanie ścian bezpośrednio na belkach stropowych. Jeżeli połączenia ścian wypadają między belkami, zaleca się zaprojektować dodatkową belkę. W pustce stropu należy umieścić przeponę absorpcyjną, np. z wełny mineralnej.

Połączenie ściany z sufitem podwieszonym. Doprowadzenie ściany do stropu konstrukcyjnego. Konstrukcja nad stropem podwieszonym tworzy ciągłą przeponę akustyczną.

### 5.3.5. Połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi i drewnianymi stropami belkowymi

Jeżeli obliczeniowa strzałka ugięcia f>10 mm, to połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi wykonuje się jako przesuwne. W tych wypadkach między górną krawędzią opłytowania i dolną krawędzią stropu musi być wykonana szczelina dylatacyjna, wielkości odpowiadającej strzałce ugięcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjności akustycznej są niewielkie. Według wymagań przeciwpożarowych szczelina dylatacyjna nie może przekraczać 20 mm. Szerokość pasków płyt musi odpowiadać szerokości profilu połączeniowego UW. Całkowitą grubość pasków określa się poprzez dodanie wartości obliczeniowej strzałki ugięcia (lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm.

Profile słupowe CW należy skrócić o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzić na co najmniej 1520 mm w profil połączeniowy UW. Aby zapewnić przesuw

profili CW w profilu połączeniowym UW, opłytowanie może

być przykręcone tylko do profili słupów CW, w odległości 20 Połączenie ściany z mm poniżej stopek profili UW. Na wolnych krawędziach płyt konstrukcją nośną sufitu można zamocować półnarożnik aluminiowy, a następnie go podwieszonego. Aby zaszpachlować. Jeżeli f<10 mm profile CW należy przed ograniczyć wzdłużne wstawieniem w profil UW skrócić o około 10-20 mm. Trzeba przenoszenie dźwięków, także 	zwrócić 	uwagę 	na 	odpowiednie 	uszczelnienie należy wykonać szczelinę połączenia (szczegółowe informacje na rysunkach). Przy dylatacyjną w opłytowaniu wykonywaniu połączenia ściany działowej z drewnianym sufitu.

stropem belkowym dobrze jest przedzielić opłytowanie sufitu w obszarze połączenia, dzięki czemu uzyskuje się poprawę izolacyjności akustycznej.

Jeszcze korzystniej jest doprowadzić ścianę bezpośrednio do belki stropowej, zarówno ze względu na akustykę, jak i ochronę przeciwpożarową. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy dźwiękochłonności wzdłużnej - należy w każdym wypadku zaprojektować warstwę wełny mineralnej grubości co najmniej 50 mm.

5.3.6.Połączenia ścian działowych z sufitami

## podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze względów akustycznych jest wykonanie ciągłej przepony w przestrzeni nad sufitem, na przykład doprowadzając ścianę działową do stropu konstrukcyjnego. Rozwiązanie to zapewnia także pełną izolacyjność ogniową ściany. Montaż przepony ściany działowej jest wskazany także wówczas, gdy ze względu na izolację cieplną i przeciwwilgociową niedopuszczalne jest ułożenie nakładki z wełny mineralnej na całej powierzchni sufitu. Przepona może

być wykonana tak jak ściana. Można także zamontować  przeponę absorpcyjną. Wykonuje się ją, wypełniając wełną Połączenie ściany z mineralną pustkę nad sufitem z wyjątkiem obszaru konstrukcją nośną sufitu

połączenia ze ścianą. Szerokość przepony absorpcyjnej podwieszonego. Opłytowanie sufitu jest ciągłe. Takie

dobiera się w zależności od wymagań akustycznych dla rozwiązanie można ściany. Jeżeli przestrzeń nad sufitem podwieszanym ma być zastosować w wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, opłytowanie pomieszczeniach o niskiej może kończyć się około 100-150 mm powyżej sufitu. klasie wymagań Konstrukcja nośna (profile) jest wtedy doprowadzona do akustycznych.

stropu konstrukcyjnego. Izolacyjność akustyczna tego rozwiązania obniża się. Dlatego sufit trzeba na całej powierzchni wyłożyć wełną mineralną (grubości odpowiedniej do wymagań), izolację należy ułożyć nad opłytowaniem ściany działowej.

Ściany, a właściwie ich konstrukcja nośna, mogą być także doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy w zależności od wymagań akustycznych, opłytowanie sufitu może być ciągłe lub zdylatowane w celu przerwania wzdłużnego przewodzenia dźwięków. Dwuwarstwowe opłytowanie sufitu oraz pogrubienie nakładki z wełny mineralnej w każdym wypadku poprawia izolacyjność akustyczną wzdłużną stropu podwieszanego. W zależności od konstrukcji sufitu podwieszanego, w pobliżu połączeń ścian mogą być konieczne dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne.

### 5.3.7. Połączenia między ścianami działowymi

Połączenia pomiędzy ścianami działowymi  a - za pomocą profili LW. Ma mniejszą sztywność na zginanie, ale lepszą izolacyjność akustyczną

- - za pomocą profili CW. Ma większą sztywność na zginanie, ale pogarsza się izolacyjność akustyczna w porównaniu z rozwiązaniem, w którym zastosowano profile LW. Aby ograniczyć wzdłużne przewodzenie dźwięków, należy wykonać szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu ściany, do której dołącza się drugą przegrodę.

- - z opłytowaniem ciągłym. Połączenie to może być stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustycznych

Połączenia ze ścianami nieprzerwaną, pojedynczą okładziną mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjność akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje się, gdy okładzina ściany, do której ma być przyłączona druga ściana działowa, zostanie przedzielona pionową szczeliną akustyczną.

Szczelina ta powinna przebiegać poza osią ściany Pojedynczy szkielet szczeliny przyłączanej, aby można było pewnie przymocować dylatacyjnej w konstrukcji ściany

profil. Do pierwszej ściany wbudowuje się wtedy działowej. Wykonane według tych

dodatkowy profil CW. 	schematów szczeliny nie pogarszają   	charakterystyki akustycznej i

przeciwogniowej ścian działowych.

Podwójny szkielet szczeliny

dylatacyjnej w konstrukcji ściany

działowej. Wykonane według tych  	schematów szczeliny nie pogarszają

charakterystyki akustycznej i

przeciwogniowej ścian działowych.

Materiały  użyte do wykonania sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych muszą spełniać wymagania zawarte w  PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PNB-79406:1997.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

### 6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Roboty uważa się z wykonane prawidłowo jeśli zostały wykonane zgodnie warunkami podanymi w projekcie oraz z zaleceniami zawartymi w niniejszej SST w p. 5.

6.1.4. Raporty z badań

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

- Rejestr obmiarów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

- Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

- Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

## 6.2.Kontrola, pomiary i badania

### 6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:

- należytego przylegania do podłoża lub podkładu,

- zachowania dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej.

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.

Płyty gipsowo – kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.

# 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiór częściowy  odbiór ostateczny  odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór częściowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

## 8.4. Odbiór ostateczny robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

- Odbiór pomieszczeń przed montażem ścian działowych

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie wizualne powierzchni posadzki pod względem wyglądu zewnętrznego, zawilgocenia, ewentualnych ubytków i nierówności. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub o spadkach określonych w projekcie. Pomieszczenia należy odizolować od zewnętrznych warunków klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotnościowe wewnątrz pomieszczeń powinny być ustabilizowane.

- Odbiór wykonania konstrukcji nośnej

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie wizualne poprawności montażu: kotew, łączników i akcesoriów. Odchyłki wymiarów konstrukcji nośnej ściany od projektowanych osi wymiarowych – mierzone przyrządami optycznymi lub taśmami mierniczymi – w odniesieniu do instrukcji montażu nie powinny być większe od podanych w tablicy nr 1. Tablica nr 1.

| Rodzaj posadzki |  |  |  | Odchyłka [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozstaw konstrukcji nośnej (słupów) |  |  |  | 5,0 mm |  |
| Odchylenie profilu od pionu w płaszczyźnie ściany |  |  |  | h/400 h – wysokość ściany |  |
| Odchylenie pionowej | od | osi | Klasa 1 | 6,0 |  |
|  |  |  | Klasa 2 | 4,0 |  |
| Odchylenia poziomej1) | od | osi | Klasa 1 | 4,02) | 6,03) |
|  |  |  | Klasa 2 | 3,02) | 4,03) |
| 1) odchyłka mierzona pomiędzy sąsiednimi przegrodami, 2) odchyłka dotyczy ścian o wysokości do 3,5 m, 3)odchyłka dotyczy ścian wyższych od 3,5 do 6,5 m |  |  |  |  |  |

- Odbiór wykonania izolacji

Izolacja z wełny mineralnej powinna być układana w sposób umożliwiający jej dokładne przyleganie do okładzin, słupków, profili obwodowych oraz poszczególnych warstw izolacji. Gęstość wełny powinna być dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulegały osiadaniu pod obciążeniem górnych warstw.

- Odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej Zakres czynności kontrolnych obejmuje:

      - sprawdzenie przylegania łaty do powierzchni ściany,

      - sprawdzenie przylegania łaty do krawędzi ściany

Sprawdzeniom podlegają wielkości i liczba prześwitów pomiędzy łatą kontrolną dł. 2 m a powierzchnią ściany wg klas i kryteriów zamieszczonych w tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej

| Klasa | Maksymalny prześwit [mm] | Liczba prześwitów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | 5 |
| 2 | 2,0 | 3 |

- Odchylenia powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego Zakres czynności kontrolnych obejmuje:

- odchylenie krawędzi ściany od pionu, - odchylenie płaszczyzny ściany od pionu.

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu pionu murarskiego i taśmy mierniczej lub laserowych urządzeń pomiarowych.

Odchylenia powierzchni i krawędzi ściany od pionu nie powinny być większe od wartości zestawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi ściany od pionu

| Klasa | Maksymalne odchylenie od pionu dla ścian do 3,5 m | Maksymalne odchylenie od pionu dla ścian od 3,5 do 6,5 m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 mm na 1 m i nie więcej niż 4,0 mm | nie więcej niż 6,0 mm |
| 2 | 1,5 mm na 1 m i nie więcej niż 3,0 mm | nie więcej niż 4,0 mm |

- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od projektowanego kąta Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

- odchylenie kąta poziomego, - odchylenie kąta pionowego.

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu odpowiednich optycznych urządzeń pomiarowych lub przymiarem milimetrowym.

Pomierzone odchylenia nie powinny być większe od wartości zestawionych w tablicy 4. Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia kątów

| Klasa | Maksymalne odchylenie kątów |
| --- | --- |
| 1 | nie większe niż 2,0 mm na 1 m |
| 2 | nie większe niż 1,5 mm na 1 m |

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

    - Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1 Polskie Normy

PN-B-79405:1997 – Płyty gipsowo – kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe

PN-B-79406:1997 – Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe

## 10.2. Pozostałe dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo ogólne”.

„ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997